# S10 H RHOMBOS | Doppelhakensystem

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System S10 H RHOMBOS V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei mit in die Längsseiten der Streckmetallplatten eingebrachten speziellen Ausklinkungen in die Unterkonstruktion eingehängt. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion System S10 H RHOMBOS, bestehend aus einem formgelochten Rostwinkel U 1040 als Querrost(Primärprofile), welcher mit Noniusunter- und -oberteilen oder mit Gewindestäben von der Rohdecke drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Primärprofile sind über Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben]. Der Abstand der Primärprofile ist nach DIN EN 13964 und entsprechend der Montageanleitung auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. An die Primärprofile werden Doppelhakenprofile U 1093 als Längsprofile(Sekundärprofile) mittels Kreuzverbinder U 1093-V und FIXCLIP befestigt. An die Wände erfolgt die Anbindung der Primär- sowie der Sekundärprofile über Wandanker U 1042. Der Abstand der Sekundärprofile ist exakt auf die Länge der Streckmetallplatten bzw. die Einhänge Ausklinkung abzustimmen, so dass die Platten spannungsfrei im System liegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte sowie schaukelfreie Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus verz. Stahlblech bzw. Aluminium. € / m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Profilform: nach durlum Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm € / lfm |
| --- | --- |