# dur-SOLO® RHOMBOS Typ 4  |  Mehrteilig

| Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ Pos............................ ..................Stk. Segel | Liefern und montieren von dur-SOLO® RHOMBOS – Typ 4 V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die über eine spezielle Unterkonstruktion [separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt werden. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion, bestehend aus zwei Querstreben/Traversen, welche mit 2 x 2 Gewindestäben von der Decke abgehängt werden und einem Einhängeprofil. Die Ausklinkungen ermöglichen ein Abschwenken der Deckensegel. Die Abhängehöhe: ............... mm Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Deckensegel freigegeben sind. Alle Teile aus verzinktem Stahlblech. €/Segel |
| --- | --- |