# S4 RHOMBOS | Einhänge-/Hakensystem

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System S4 RHOMBOS V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die über eine spezielle Unterkonstruktion [separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt werden. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 [aufgeschweißter Rahmen] Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend [Alternativ RAL......] Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion System S4 RHOMBOS, bestehend aus einem formgelochten Rostwinkel U 1040 als Querrost [Primärprofil], welcher mit Noniusunter- und -oberteil oder mit Gewindestab von der Rohdecke drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Primärprofile sind über Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben]. Der Abstand der Primärprofile ist nach DIN EN 13964 und entsprechend der Montageanleitung auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. An die Primärprofile werden die Z-Auflageprofile U 1005 A als Längsprofile [Sekundärprofile] mit Schrauben M6 [gegen Lösen gesichert] geschraubt. Die Längsverbindung der Sekundärprofile erfolgt über Verbinder U 401. An die Wände erfolgt die Anbindung der Primärprofile sowie der Sekundärprofile über Wandanker U 1042. Der Abstand der Sekundärprofile ist exakt auf den Abstand der Einhängeseiten der Streckmetallplatten abzustimmen, so dass die Platten spannungsfrei im System liegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile aus verz. Stahlblech. Abhängehöhe: ...............mm. € / m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend [Alternativ RAL......] Profilform: nach durlum Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm € / lfm |
| --- | --- |